## Slide 1
Transformations de phases
David.horwat@univ-lorraine.fr
EEIGM, 6 rue Bastien Lepage

## Slide 2
1A
2A
3A
4A
Science et génie des matériaux
Diffusion atomique
Structure et défauts de structure
Cristallographie
Transformations de phases
Projet matériaux métalliques
Caractérisation
Cours d’option
Discipline matériaux métalliques - EEIGM
PUC
Universités partenaires + stages

## Slide 3
1- Etre en mesure de démontrer et utiliser les principales relations mathématiques à la base de la thermodynamique et de la cinétique des transformations de phases
Objectifs pédagogiques du cours
2- Etre en mesure de comprendre l'origine et utiliser des diagrammes de phases binaires et ternaires, les diagrammes TTT et TRC pour prédire et produire (par traitements thermiques) les phases d'équilibre et hors équilibre des matériaux métalliques
3- Etre en mesure de comprendre et analyser les microstructures de solidification à partir des principes de la solidification

## Slide 4
Partie I - Equilibre et diagrammes de phases
A- Equilibre thermodynamique et transformations de phases dans les corps purs (~ 1 séance)
B- Transformations d’équilibre dans les alliages – diagrammes de phases
Solutions solides (~ 1 séance)
Diagrammes binaires (~ 2 séances en pédagogie inversée)
Diagrammes ternaires (~ 2 séances)
TD1 – Thermodynamique des solutions solides (1 séance)
TD2 – Diagrammes binaires (3.5 séances dont 1,5 en apprentissage par problème)
TD3 – Diagrammes ternaires (~ 2 séances)
Test intermédiaire : jeudi 21 mars
COURS
Travaux dirigés
Introduction (~10 min)
CM : David Horwat
Chargés de TD:
Gr 1, 2, 3: A. Redjaimia, D. Kharkhan, P. Berthod
G 4, 5, 6 (FPA): A. Redjaimia, C. Fadel, D. Horwat

## Slide 5
Partie II – Cinétique et microstructures
C- Solidification dans les corps purs et alliages métalliques
Germination (1 séance en pédagogie inversée)
Croissance (1 séance)
Conférence de J. Zollinger (1 séance)
TD4 – Solidification (~ 4 séances dont 1,5 en apprentissage par problème)
D- Transformations de phases à l’état solide
Transformations par diffusion dans l’état solide (1.5 séances)
Transformation martensitique et revenu de la martensite (0.5 séance)
Diagrammes TTT et TRC (0.5 séance) – Influence des éléments d’alliages et traitements thermiques (0.5 séance)
Traitements thermiques – Véronique Hebert d’ArcelorMittal (1 séance)
TD5 – transformations à l’état solide (3,5 séances)
Contrôle final : vendredi 5 avril
COURS
Travaux dirigés
CM : Julien Zollinger
Chargés de TD:
Gr 1, 2, 3: A. Redjaimia, D. Kharkhan, P. Berthod
G 4, 5, 6 (FPA): A. Redjaimia, C. Fadel, D. Horwat

## Slide 6
Transformations de phases
Introduction

## Slide 7
Transformations de phases
Phase = volume de matière de composition et structure données
Phase 1
Phase 2
Transformation de phase = modification de la quantité et/ou de la nature de la (des) phases présente(s)
Introduction

## Slide 8
Partie I : Equilibre et diagrammes de phases

## Slide 9
A - Equilibre thermodynamique et transitions de phases dans les corps purs

## Slide 10
Outil thermodynamique de référence pour évaluer si une transformation de phase dans un matériau peut se produire (hypothèse ; P et T = cst):
H: enthalpie
Quantité de chaleur contenue par le système
H = U + PV
Énergie cinétique des liaisons chimiques
Énergie potentielle des liaisons chimiques
E
d
d
d0
E0
S: entropie
S = k ln 
 = nombre de façons possibles d’organiser le système
Enthalpie libre G = H - TS
A : Equilibre et transformations dans les corps purs
Équivalent chimique de l’NRJ potentielle en mécanique

## Slide 11
Principe général de stabilité et des transformations de phases
A : Equilibre et transformations dans les corps purs
1- Toute perturbation autour de l’état stable induit une augmentation de G (état stable = G minimale)
Condition de stabilité
2- Des minima locaux peuvent exister (états métastables)
4- Force motrice de transformation Gtransfo = Gfin– Gini
Condition de transformation
3- Les états instables se situent entre les minima
Thermodynamique
Enthalpie libre G = H - TS
Équivalent chimique de l’NRJ potentielle en mécanique

## Slide 12
Principe général de stabilité et des transformations de phases
A : Equilibre et transformations dans les corps purs
5- Dans la plupart des cas, une barrière d’énergie sépare les états stables et métastables
Énergie d’activation Ea (ev. at-1)
Barrière de transformation G* (J.mol-1)
6- Cette barrière résiste à la transformation vers un état de plus faible énergie
Cinétique
V
Vitesse de transformation
Enthalpie libre G = H - TS
Équivalent chimique de l’NRJ potentielle en mécanique

## Slide 13
A : Equilibre et transformations dans les corps purs
Enthalpie libre G = H - TS
Lien avec la capacité calorifique à pression constante Cp
Cp: quantité de chaleur à apporter pour élever la température d’1K (J. mol-1K-1)
(J. mol-1)
(J. mol-1)
(J. mol-1 K-1)

## Slide 14
A : Equilibre et transformations dans les corps purs
Enthalpie libre de transformation Gtransfo
Ex: fusion - solidification
HL > HS
SL > SS
à T=Teq (ici Teq = Tfusion = Tsolidif)
Gtransfo = 0
GS = GL =>
=> Stransfo = Htransfo/Teq = L/Teq
Condition
à TTeq
Hypothèses réalistes :
Htransfo = L et Stransfo = L/Teq
=> Gtransfo = L  T/Teq
invariables

## Slide 15
A : Equilibre et transformations dans les corps purs
Enthalpie libre de transformation Gtransfo
Ex: cas de l’eau

## Slide 16
A : Equilibre et transformations dans les corps purs
Enthalpie libre de transformation Gtransfo
Gtransfo, la force motrice de transformation évolue avec l’écart à l’équilibre T, également appelé surfusion

## Slide 17
B - Transformations d’équilibre dans les alliages – diagrammes de phases

## Slide 18
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Outils indispensables
Au niveau de l’alliage
Au niveau des phases
Fractions et compositions
g

## Slide 19
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Outils indispensables
Fractions et compositions
Conversion titres molaires  titres massiques
Conservation de la matière
1
2
Ex: titres molaires d’un alliage de deux éléments (A et B) et biphasé

## Slide 20
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Principe général pour évaluer la possibilité d’une transformation de phase
Comparer G de l’état initial (par ex G1) à G de l’état final supposé (par exemple G2). G = G2-G1
Si G < 0 la transformation est possible
Si G > 0 la transformation est impossible

## Slide 21
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Solutions solides – cadre général
S = k ln ω
: nb de configurations possibles
Alors S1 = 0 et = S2
= S2 – S1
Si solution aléatoire:
On montre que (TD1) :
= -R(XAlnXA + XBlnXB)
Entropie de mélange
Enthalpie libre de mélange
NA, NB : nb d’atomes de A et B
XA, XB : titres molaires de A et B
R: constante des gaz parfaits
Solution idéale: = 0
Solution régulière:= XAXB
2 cas d’école
Enthalpie de mélange
: constante propre à chaque solution

## Slide 22
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Solutions idéales et régulières
= RT(XAlnXA + XBlnXB)
Solution idéale => = 0
Les atomes se comportent dans le mélange comme avant le mélange
Solution régulière => = XAXB
Comportement différent des atomes avant et après mélange
Enthalpie libre de mélange
NA, NB : nb d’atomes de A et B
XA, XB : titres molaires de A et B
R: constante des gaz parfaits
: constante propre à chaque solution

## Slide 23
Solutions solides idéales

## Slide 24
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Enthalpie libre des solutions idéales
x
Gm = -TSm
Gm toujours 0 : Le mélange est toujours favorable

## Slide 25
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Et enthalpie libre = énergie potentielle
G = XAGA + XBGB + RT (XA ln XA + XB ln XB)
=> 2) G = µAXA + µBXB
A partir de 1) et 2) on montre:
µA = GA + RT ln XA
µB = GB + RT ln XB
Relation enthalpie libre-potentiel chimique pour les solutions idéales
La tangente à G donne accès aux potentiels chimiques
-RT lnXA
-RT lnXB

## Slide 26
Solutions solides régulières
ΔHm dépend uniquement des énergies entre atomes proches voisins et chacun des atomes de la solution possède le même nombre de proches voisins.
Pas de différence de taille entre les atomes de A et B
Le mélange est parfaitement aléatoire.
Hypothèses

## Slide 27
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Enthalpie libre des solutions régulières
 0 = XAXB
= nAB 

nAB = NAVZXAXB
Pour une solution aléatoire
=> Hm = XAXB

=>
2 cas à considérer:
, , Hm  0
, , Hm  0

## Slide 28
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Enthalpie libre des solutions régulières
Gm toujours 0 : Le mélange est toujours favorable
Gm pas toujours 0 : Le mélange peut être défavorable pour certaines compositions

## Slide 29
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Et enthalpie libre = énergie potentielle
=> 2) G = µAXA + µBXB
A partir de 1) et 2) on montre:
µA = GA + RT ln aA
µB = GB + RT ln aB
Avec les activités chimiques :
Relation enthalpie libre-potentiel chimique et activité chimique pour les solutions régulières

## Slide 30
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Conséquences de la forme des courbes d’enthalpie libre
Règle 1: À l’équilibre stable ou métastable, les potentiels chimiques des éléments sont les mêmes dans toutes les phases
Règle 2: Une transformation s’effectue si Gtransfo  0
Cas 1
Tous les alliages forment une solution solide monophasée stable
Si perturbation: résistance par diffusion d’atomes de A(B) de la phase 1(2) vers la phase 2(1)

## Slide 31
Lien entre la forme des courbes et la microstructure

## Slide 32
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Cas 2
Perturbation dans zone I: résistance par diffusion d’atomes de A(B) de la phase 1(2) vers la phase 2(1). Les alliages forment une solution solide monophasée stable
Perturbation dans zone III: les écarts de composition s’amplifient. Les alliages monophasés sont instables et se décomposent en deux phases
Perturbation dans zone II: Cela dépend de l’amplitude de la perturbation. Les alliages monophasés se décomposent au-delà d’un seuil de perturbation (ils sont métastables)
Conséquences de la forme des courbes d’enthalpie libre

## Slide 33
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Influence de la température
spinode
binode
Transfo par germination + croissance
Transfo par décomposition spinodale
Conséquences de la forme des courbes d’enthalpie libre

## Slide 34
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Conséquences de la forme des courbes d’enthalpie libre

## Slide 35
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Limites des hypothèses des solutions régulières
ΔHm dépend uniquement des énergies entre atomes proches voisins et chacun des atomes de la solution possède le même nombre de proches voisins.
Le mélange est parfaitement aléatoire.
Pas de différence de taille entre les atomes de A et B
Problème: si Hm  0, la solution tend soit à s’ordonner (Hm < 0) soit à se décomposer (Hm > 0)
Pas réaliste. La variation de taille des atomes modifient l’enthalpie de mélange

## Slide 36
Autres types de solutions

## Slide 37
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Solutions solides ordonnées
Répartition aléatoire
Ordre local
Ordre à longue distance
Paramètres d’ordre à courte (c) et longue (l) distance

## Slide 38
B : Transformations d’équilibre dans les alliages
Solutions solides intermédiaires et composés chimiquement définis
Solution intermédiaire
Composé chimiquement défini
Solution intermédiaire

## Slide 39
Diagrammes de phases binaires

## Slide 40
Température
composition
Corps pur A
Corps pur B
?
Liquide
Quelle(s) phase(s) et dans quelles proportions pour T et compositions données ? Forme des limites ?
B : Diagrammes de phases binaires
Diagrammes binaires - Questions générales

## Slide 41
Diagrammes binaires - Lien entre diagrammes et courbes d’enthalpie libre
G
G
G
À T = cst
En faisant varier T
Diagramme
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 42
Règles de construction
à partir de la règle de la variance V = C + n - 
V: variance = nb de paramètres que l’on peut faire varier indépendamment
c: nb de constituants (1: corps pur, 2 alliage binaire)
n: nb de paramètres thermodynamique = 1 car P= Cst
: nb de phases en équilibre
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 43
Diagrammes binaires - Lien entre diagrammes et courbes d’enthalpie libre
Diagramme à miscibilité totale
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 44
Diagrammes binaires – Solidification/Fusion d’un corps pur
Règle de la variance:
V = C+1-
V: nb de paramètres pouvant varier de façon indépendante
C: nb de constituants (corps pur = 1, binaire = 2, ternaire = 3)
: nb de phases en équilibre
Courbe de refroidissement
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 45
Diagrammes binaires – Règle des segments inverses
Conservation de la matière: XAll = f1 X1 + f2 X2 et f1 + f2 = 1
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 46
Diagrammes binaires - Lien entre diagrammes et courbes d’enthalpie libre
Diagramme à miscibilité totale
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 47
Diagrammes binaires - Lien entre diagrammes et courbes d’enthalpie libre
Diagramme eutectique
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 48
Diagrammes binaires - Lien entre diagrammes et courbes d’enthalpie libre
Diagramme eutectique
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 49
Diagrammes binaires - Tammann
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 50
Diagrammes binaires - microstructure
a
b
b
a
Rejet de B
Rejet de A
Position x dans le liquide
Fluctuations autour de la composition moyenne
Rejet de B
Rejet de A
a
Premier germe
…
…
Réaction eutectique
L   + 
x
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 51
Diagrammes binaires - microstructure
Hypoeutectique eutectique hypereutectique
Exemple dans le diagramme Pb-Sn
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 52
Diagrammes eutectique
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 53
Diagrammes binaires - Lien entre diagrammes et courbes d’enthalpie libre
Diagramme peritectique
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 54
Diagrammes binaires - Lien entre diagrammes et courbes d’enthalpie libre
Diagramme peritectique
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 55
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 56
Le diagramme Fe-C
(Lédéburite)
(Perlite)
Aciers
Fontes blanches
hypo
hyper
eutectoide
L + Fe3C
100 % C
3350°C, 100 % C
 + Graph
 + Graph
Fontes grises
Diagramme métastable
Diagramme stable
L + Graph

## Slide 57
Règles de construction
à partir de la règle de la variance V = C + n - 
V: variance = nb de paramètres que l’on peut faire varier indépendamment
c: nb de constituants (1: corps pur, 2 alliage binaire)
n: nb de paramètres thermodynamique = 1 car P= Cst
: nb de phases en équilibre
On établi les règles de construction suivantes pour un diagramme binaire
1. Les domaines monophasés sont séparés par des domaines biphasés
2. Les frontières des domaines biphasés doivent, par extrapolation, pénétrer (s’étendre) dans des domaines biphasés.
3. L’équilibre entre 3 phases se produit seulement à température constante, T.
4. Il n’existe pas plus de 3 phases en équilibre
B : Diagrammes de phases binaires

## Slide 58
B : Diagrammes de phases

## Slide 59
Diagrammes ternaires

## Slide 60
B : Diagrammes de phases ternaires
température
B
C
% ou titre de C
(atomique ou massique)
?
A
3 éléments
Représentation volumique à base triangulaire (en général équilatérale)
Chaque côté est un diagramme binaire
% ou titre de B
% ou titre de A
Diagrammes ternaires: quelle représentation ?

## Slide 61
B : Diagrammes de phases ternaires
A
B
C
Accroissement du % C (XC ou CC)
Accroissement du % A (XA ou CA)
Accroissement du % B (XB ou CB)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Graduation du plan de base: Le triangle de Gibbs

## Slide 62
B : Diagrammes de phases ternaires
Repérage et composition d’un alliage M (A,B,C)

## Slide 63
B : Diagrammes de phases ternaires
Graduation du plan de base
Les éléments A, B et C peuvent être des composés (Céramiques) :
CaAl2Si2O8 = anorthite
Mg2SiO4 = Forsterite
SiO2 = cristobalite

## Slide 64
B : Diagrammes de phases ternaires
Diagramme ternaire isomorphe - Diagramme ternaire le plus simple
Terminologie :
Isomorphe : (même forme cristalline)
Une seule solution solide, 
Les 3 éléments (A, B et C) sont totalement miscibles.
Nappe du liquidus = Nappe primaire : surface de températures au dessus de laquelle se forme une solution homogène liquide (l), quelle que soit la composition chimique de l’alliage M(A, B, C)
Nappe du solidus = Nappe secondaire : surface de températures en dessous de laquelle se forme une solution homogène solide (), quelle que soit la composition chimique de l’alliage M(A, B, C)

## Slide 65
B : Diagrammes de phases ternaires
Diagramme ternaire isomorphe - Diagramme ternaire le plus simple
A
B
C
A
1 diagramme ternaire isomorphe, ABC dérive de 3 diagrammes binaires isomorphes, AB, BC et CA
Isomorphe : (même forme cristalline)
Une seule solution solide, 
Les 3 éléments (A, B et C) sont totalement miscibles.

## Slide 66
B : Diagrammes de phases ternaires
Diagramme ternaire isomorphe - Diagramme ternaire le plus simple
A
C
B

## Slide 67
B : Diagrammes de phases ternaires
Diagramme ternaire isomorphe - Diagramme ternaire le plus simple
Nappes
du liquidus et du solidus
Nappes
du liquidus et du solidus

## Slide 68
B : Diagrammes de phases ternaires
Méthode de lecture
Pour simplifier la lecture, il est possible de réaliser des coupes isothermes (2D) du diagramme (3D). Ceci permet de déterminer les domaines monophasés, biphasés, triphasés et leurs frontières

## Slide 69
B : Diagrammes de phases ternaires
Diagramme ternaire isomorphe
A
B
C
A
B
C

## Slide 70
B : Diagrammes de phases ternaires
Diagramme ternaire isomorphe
A
B
A
B
C
C
 + L

## Slide 71
B : Diagrammes de phases ternaires
Diagramme ternaire isomorphe
A
B
A
B
C
C
 + L

## Slide 72
B : Diagrammes de phases ternaires
Diagramme ternaire isomorphe
A
B
A
B
C
C
 + L

## Slide 73
B : Diagrammes de phases ternaires
Diagramme ternaire isomorphe
A
B
A
B
C
C

## Slide 74
B : Diagrammes de phases ternaires
Fractions et compositions de phases dans un domaine biphasé
B
A
C
M
m
n
l + 

l
M  à un domaine biphasé
Tracez les conodes du domaine
(Les conodes relient deux domaines monophasés
et découpent le domaine biphasé en tronçons)
M
m
Procédure
On découpe les frontière séparant les domaines biphasés et monophasés en n tronçons
conode

## Slide 75
B : Diagrammes de phases ternaires
Fractions et compositions de phases dans un domaine biphasé
B
A
C
M
m
n
l + 

l
M
m
M  à un domaine biphasé
Tracez les conodes du domaine
(Les conodes relient deux domaines monophasés
et découpent le domaine biphasé en tronçons)
Si M est entre 2 conodes , tracer une conode intermédiaire
Procédure
Procéder au calcul des fractions des phases en appliquant la règle des bras de levier (segments inverses)
Règle des segments inverses

## Slide 76
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale + 2 eutectiques binaires

## Slide 77
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale + 2 eutectiques binaires
La frontière entre 2 nappes de liquidus est une vallée cotectique. Sa représentation sur la coupe isotherme est intéressante pour se guider
Vallée

## Slide 78
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale + 2 eutectiques binaires

## Slide 79
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale + 2 eutectiques binaires

## Slide 80
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale + 2 eutectiques binaires
Réaction eutectique binaire sur le diagramme A-B:
L   + 

## Slide 81
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale + 2 eutectiques binaires
La réaction eutectique binaire est terminée sur le diagramme A-B mais se poursuit sur la cotectique : L   + 

## Slide 82
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale + 2 eutectiques binaires
La réaction eutectique binaire est terminée sur le diagramme A-B mais se poursuit sur la cotectique : L   + 

## Slide 83
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale + 2 eutectiques binaires
Fin de réaction L   +  sur la cotectique
Réaction eutectique binaire L   +  sur le diagramme B-C

## Slide 84
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale + 2 eutectiques binaires
La réaction eutectique binaire L   +  est terminée sur le diagramme B-C

## Slide 85
B : Diagrammes de phases ternaires
Fractions de phase dans les domaines triphasés
Domaine triphasé = forme triangulaire
Aux sommets => domaines monophasés
Sur les côtés => domaines biphasés
M
Les compositions sont données par les compositions des sommets
Les fractions sont calculées à partir de la règle des segments inverses généralisée
L’alliage M à la température correspondant à la coupe isotherme est constitué de 3 phases (,  et L) dont:

L

M
a
b
l
f =
f =
fL =
Avec f + f + fL = 1
Coupe isotherme

## Slide 86
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale, 1 eutectique et 1 peritectique binaires

## Slide 87
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale, 1 eutectique et 1 peritectique binaires

## Slide 88
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale, 1 eutectique et 1 peritectique binaires

## Slide 89
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale, 1 eutectique et 1 peritectique binaires

## Slide 90
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant d’ 1 binaire à miscibilité totale, 1 eutectique et 1 peritectique binaires

## Slide 91
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant de 3 eutectiques binaires




## Slide 92
B : Diagrammes de phases ternaires
a
b
g
L
 + L
 + L
 + L
Ternaire dérivant de 3 eutectiques binaires

## Slide 93
B : Diagrammes de phases ternaires
a
b
g
L
 + L
 + L
 + L
Ternaire dérivant de 3 eutectiques binaires

## Slide 94
B : Diagrammes de phases ternaires
a
b
g
L
 + L
 + L
 + L
 + 
 +  + L
Ternaire dérivant de 3 eutectiques binaires

## Slide 95
B : Diagrammes de phases ternaires
a
b
g
L
 + L
 + L
 + 
 + 
 + L
Ternaire dérivant de 3 eutectiques binaires

## Slide 96
B : Diagrammes de phases ternaires
a
b
g
L
 + L
 + L
 + 
 + 
 + L
 + b
 +  + L
 +  + L
 + b + L
Ternaire dérivant de 3 eutectiques binaires

## Slide 97
B : Diagrammes de phases ternaires
a
b
g
 + 
 + 
 + b
 +  + L
 +  + L
 + b + L
Ternaire dérivant de 3 eutectiques binaires

## Slide 98
B : Diagrammes de phases ternaires
a
b
g
Ternaire dérivant de 3 eutectiques binaires

## Slide 99
B : Diagrammes de phases ternaires
 +  + L
 +  + L
 + b + L
 +  + 
L
La réaction eutectique ternaire
L  3 phases solides
ici L   +  + 






 + L
 + L
 + L
Ternaire dérivant de 3 eutectiques binaires
3 vallées entrent

## Slide 100
B : Diagrammes de phases ternaires
a
L
L + 
Ternaire dérivant de 2 eutectiques et 1 peritectique binaires

## Slide 101
B : Diagrammes de phases ternaires
a
L
L + 
L + 

 + 

 + L
Ternaire dérivant de 2 eutectiques et 1 peritectique binaires

## Slide 102
B : Diagrammes de phases ternaires
a
L
L + 
L + 
a
 + 

 + L

L +  + 
Ternaire dérivant de 2 eutectiques et 1 peritectique binaires

## Slide 103
B : Diagrammes de phases ternaires
a
L
L + 
L + 


 + L
 + 
L +  + 
 + 
 +  + L
Ternaire dérivant de 2 eutectiques et 1 peritectique binaires

## Slide 104
B : Diagrammes de phases ternaires
a
L
L + 


 + L
 + 
L +  + 
 + 
 +  + L
Ternaire dérivant de 2 eutectiques et 1 peritectique binaires

## Slide 105
B : Diagrammes de phases ternaires
a
L
L + 


 + L
 + 
L +  + 
 + 
 +  + 
Ternaire dérivant de 2 eutectiques et 1 peritectique binaires

## Slide 106
B : Diagrammes de phases ternaires
a
L
L + 


 + 
L +  + 
 + 
 +  + 
L + 
 + 
Ternaire dérivant de 2 eutectiques et 1 peritectique binaires

## Slide 107
B : Diagrammes de phases ternaires
a


 + 
 + 
 +  + 
 + 
Ternaire dérivant de 2 eutectiques et 1 peritectique binaires

## Slide 108
B : Diagrammes de phases ternaires
a
L
L + 
L +  + 
 +  + L


a
L


L +  + 
 +  + L
a
L
L +  + 
 +  + 


La réaction peritectique ternaire faible
L + 1 phase solide  2 phases solides
ici L +    + 
Ternaire dérivant de 2 eutectiques et 1 peritectique binaires
2 vallées entrent, 1 vallée sort

## Slide 109
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant de 2 peritectiques et 1 eutectique binaires
a
L + 
L + 
L

## Slide 110
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant de 2 peritectiques et 1 eutectique binaires
a
L + 
L + 
L

 + 
L +  + 

## Slide 111
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant de 2 peritectiques et 1 eutectique binaires
a
L + 
L + 
L

 + 
L +  + 

## Slide 112
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant de 2 peritectiques et 1 eutectique binaires
a
L + 
L + 
L

 + 

 +  + 
 +  + L
 +  + L

## Slide 113
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant de 2 peritectiques et 1 eutectique binaires
a
L + 
L

 + 

 +  + 
 +  + L
 +  + L
 + 
 + 
L + 

## Slide 114
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant de 2 peritectiques et 1 eutectique binaires
a
L + 
L

 + 
 +  + 
 +  + L
 + 
 + 
L + 


## Slide 115
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant de 2 peritectiques et 1 eutectique binaires
a

 + 
 +  + 
 + 
 + 


## Slide 116
B : Diagrammes de phases ternaires
Ternaire dérivant de 2 peritectiques et 1 eutectique binaires
a
L + 
L

 +  + 
 +  + L
 +  + L
a
L


L +  + 
La réaction peritectique ternaire forte
L + 2 phases solides  1 phases solide
ici L +  +   
1 vallée entre
2 vallées sortent

## Slide 117
B : Diagrammes de phases ternaires
Composés chimiquement définis
A : Composé défini à fusion congruente
B : Composé défini à fusion non congruente
A
B
 : Solution solide primaire ou terminale ;  : Solution solide intermédiaire
 + L
Liquidus du composé A
Liquidus du composé B
Un composé chimiquement défini se comporte comme un corps pur.

## Slide 118
B : Diagrammes de phases ternaires
X, Y, Z et W : nappes de solidification de X, Y, Z et W
Droites d’Alkemade : relient des corps purs ou équivalents (CCD)
(Le CCD W est à l’intérieur de sa nappe de solidification W)
CCD binaires à fusion congruente

## Slide 119
B : Diagrammes de phases ternaires
A
B
C
D
A, B, C et D : nappes de solidification de A, B, C et D
Droites d’Alkemade : relient des corps purs ou équivalents (CCD)
(Le CCD D est en dehors de sa nappe de solidification D)
CCD binaires à fusion non congruente

## Slide 120
B : Diagrammes de phases ternaires
CCD ternaires
A
B
C
e1
e2
e3
A
B
C
E2
E1
D
D
E3
A
B
e1
e2
e3
A
B
C
P1
E
D
P2
D
CCD ternaire à fusion congruente à fusion non congruente
D à l’intérieur de la nappe D
D hors de la nappe D

## Slide 121
B : Diagrammes de phases ternaires
1 – théorème d’Alkemade: le point de croisement entre 1 droite d’Alkemade (ou son prolongement) avec la frontière entre 2 nappes est un col. La température décroit vers le col lorsque l’on se place sur la droite d’Alkemade (ou son prolongement). La température décroit le long de la frontière de part et d’autre du point d’intersection.
Alkemade
frontière
Sommets = corps purs ou CCD
Nature des points de transformation

## Slide 122
B : Diagrammes de phases ternaires
1 – théorème d’Alkemade: le point de croisement entre 1 droite d’Alkemade (ou son prolongement) avec la frontière entre 2 nappes est un col. La température décroit vers le col lorsque l’on se place sur la droite d’Alkemade (ou son prolongement). La température décroit le long de la frontière de part et d’autre du point d’intersection.
A
B
C
e1
e2
e3
A
B
C
E2
E1
D
D
E3
A
B
C
e1
e2
e3
A
B
C
P1
E
D
P2
D
Eutectique ternaire
Peritectique ternaire faible
Peritectique ternaire fort
Nature des points de transformation

## Slide 123
B : Diagrammes de phases ternaires
2 – Triangles de compatibilité :
Découpage du diagramme en triangles de compatibilité grâce aux droites d’Alkemade.
Tout point ternaire est à l’intérieur du triangle qui a pour sommets les phases du même nom que les nappes est un eutectique ternaire. Sinon, il s’agit d’un peritectique ternaire.
Nature des points de transformation
A
B
C
e1
e2
e3
A
B
C
E2
E1
D
D
E3
A
B
C
e1
e2
e3
A
B
C
P1
E
D
P2
D
E2 à l’intersection de A, B et D et à l’intérieur du triangle ABD
=> Eutectique ternaire
P1 à l’intersection de A, B et D et à l’extérieur du triangle ABD
Peritectique ternaire

## Slide 124
B : Diagrammes de phases ternaires
Chemins de solidification